一次性手术包参数要求

1.   手术包标签带条码标签可随病例追溯；

2.   手术包包装袋需透气且阻菌，确保无EO残留；

3.   手术衣材质为35gSMMS料，采用超音波压合工艺；

4.   手术单材质为PE+SPP复合工艺，拼接平整密封无通道，手术单具备吸液、阻水、阻菌、落絮少等性能；

5.   手术单吸水倍数＞300%；

6.   产品性能要求符合YY/T0506.2标准；

7.   手术单、手术衣微生物洁净度≤100cfu/g；

8.   手术单、手术衣阻湿态微生物穿透性≥2.8b；

9.   手术单、手术衣落絮数≤4.0log10；

10. 手术单、手术衣抗渗水性≥100 cmH2O；

11. 多规格、专科包配件详见附件